## Slide 1
Technologie de Travaux Publics 4 vérification au gel des chaussées Juliette Blanc
58, rue Michel Ange BP 420
44606 Saint-Nazaire Cedex
Tel : 02.40.17.81.50

## Slide 2: Articulation de l’exposé
Généralités : historique et définitions
Principe général de la vérification au gel
Outils nécessaires aux calculs

## Slide 3: Historique
Hiver 1962-1963 : hiver très rigoureux
→ problème très important au dégel
→ travaux de recherche pour mieux comprendre le phénomène

## Slide 5: Autres dégradations

## Slide 6: Historique
1) Mise au point d’un essai pour quantifier la gélivité des sols (NF P 98-234-2)
2) Développement d’une méthode de prise en compte du gel en phase de conception de chaussées (abaques du catalogue 1977)

## Slide 7: Le cycle de gel-dégel
Que se passe-t-il dans un cycle de gel-dégel?
Au gel (température ambiante durablement négative) : pénétration du front de gel (q=0°C) dans la chaussée
  soit dans le corps de chaussé (en général non gélif)
  Soit dans le sol support
    Si non gélif → pas de problème
    Si gélif : au gel gonflement et gélifraction des granulats
Au dégel
  Pénétration du front de dégel
  Chute de portance si matériau gélif (évacuation d’eau)

## Slide 8: Période de gel

## Slide 9: Période de dégel

## Slide 12: Quelques définitions
Indice de gel I : somme des températures journalières moyennes (sous abri) pendant la période de gel (°C*jours) (atmosphérique Iatm, en surface IS, à une profondeur z,…)
Quantité de gel Q : racine carrée d’indice de gel (atmosphérique, en surface, à une profondeur z,…)

## Slide 13: Indice de gel

## Slide 14: Quelques définitions
Hiver de référence : choisi par le maitre d’ouvrage et caractérisé par son indice de gel IR
Hiver exceptionnel : hiver le plus rigoureux sur la période concernée
Hiver rigoureux non exceptionnel : hiver ayant une fréquence d’apparition de 10 ans

## Slide 15: Articulation de l’exposé
Généralités : historique et définitions
Principe général de la vérification au gel
Outils nécessaires aux calculs

## Slide 16: Principe de dimensionnement
Pour les seules structures reposant sur un matériau sensible au gel, on compare :
L’indice de gel atmosphérique choisi comme référence IR qui caractérise l’hiver contre lequel on souhaite protéger la chaussée
L’indice de gel atmosphérique que peut supporter la chaussée, appelé indice de gel admissible IA
La structure résultant du dimensionnement mécanique convient si :
Indice de gel admissible > Indice de gel référence
Sinon, modifier support, ou structure, ou trafic

## Slide 17: Indice IR : quelques ordres de grandeurs
France : hiver rigoureux non exceptionnel
  Lille : 85
  Strasbourg : 180
  Paris : 100
  Bordeaux : 40
Québec : hiver normal
  Montréal : 1000
  Québec : 1150

## Slide 18: Indice IR référence
Choix de IR = politique du maître d’ouvrage
Soit l’indice de gel pour l’hiver exceptionnel (ex : 415 pour Mulhouse, hiver 62-63)
Soit l’indice de gel pour l’hiver rigoureux non exceptionnel (ex : 155 pour Mulhouse, hiver 86-87)

## Slide 19: Articulation de l’exposé
Généralités : historique et définitions
Principe général de la vérification au gel
Outils nécessaires aux calculs

## Slide 20: Calcul de IA
Remonter du sol support vers surface de chaussée:
1ère étape : sensibilité au gel de la plate-forme support de chaussée (Qg et Qng)
2me étape : analyse de nature mécanique (QM)
3me étape : quantité de gel admissible au niveau de la plate-forme (QPF)
4me étape : protection thermique apportée par la structure de chaussée => relation It = f(IS)
5me étape : détermination de l’indice de gel atmosphérique admissible IA

## Slide 21: 1ère étape : sensibilité au gel des matériaux
Essai de gonflement au gel (NF P 98-234-2)
pente de la courbe de gonflement (mm/(°Cxh)1/2)
=> trois classes de sensibilité au gel
0,05 0,40 pente en mm/ (°Cxh)1/2
SGn SGp SGt
avec SGn : sols non gélifs
SGp : sols peu gélifs
SGt : sols très gélifs

## Slide 22: Essai de gonflement

## Slide 23: Essai de gonflement

## Slide 25: Détermination de l’indice de gel admissible
La détermination de l’indice de gel admissible s’effectue à l’aide des abaques fournies au recto des fiches. Elles nécessite au préalable la détermination de :
La quantité de gel Qg dont on autorise la transmission aux couches inférieures gélives du support
La protection thermique, traduite par la quantité de gel Qng apportée par les matériaux non gélifs de la couche de forme éventuelle et du sol support
La somme de ces 2 quantités de gel (Qg+Qng) est appelée QB, quantité de gel admissible à la base de chaussée. Elle constitue l’entrée de l’abaque permettant de déterminer, pour une structure d’entrée, l’indice de gel admissible IA

## Slide 26: Utilisation des abaques

## Slide 27: Découpage de la plate-forme
Découpage de la plate-forme en couche de même sensibilité au gel

## Slide 28: Calcul de Qg
La quantité de gel admissible en surface d’un matériau gélif, notée Qg, est obtenue à partir de la pente à l’essai de gonflement, p, de ce matériau.

## Slide 29: Calcul de Qg
Cas 1 : pas de problème
Cas 2 : cf tableau
Cas 3 : calcul de Qg pour les deux matériaux,

## Slide 30: Calcul de Qng
La valeur de Qng est donnée par la formule:
Avec hn : épaisseur de la couche non gélive en cm
An : coefficient dépendant de la nature du matériau de couche de forme

## Slide 31: Calcul de QB, quantité de gel admissible à la base de la chaussée
QB = Qg + Qng
→ utilisation des abaques pour la détermination de IA