## Slide 1
Technologie de Travaux Publics 4 Dimensionnement des chaussées Juliette Blanc
58, rue Michel Ange BP 420
44606 Saint-Nazaire Cedex
Tel : 02.40.17.81.50

## Slide 2: Articulation de l’exposé
Contexte
Principe général du dimensionnement rationnel
Outils nécessaires aux calculs

## Slide 3: Méthode de dimensionnement des chaussées française
Mise en point à partir des années 1960
Elle est basée sur
L’utilisation de modèle mécanique pour décrire le système de contraintes qui se développent dans la chaussée au passage d’une charge
Une analyse en laboratoire du comportement des matériaux soumis de façon répétée à ces contraintes
Une confrontation des structures sélectionnées aux multiples agressions qu’elles subissent après la mise en œuvre
Notes: Travaux de Burmister en 1943 avec un modèle mécanique de calculs de contraintes et de déformations d’une structure multicouche sous une charge circulaire. ->début du dimensionnement rationnel.
C’est le déclin des fondation de type hérisson et la reconnaissance de l’effet structurel pour la diffusion des charges des revêtement bitumineux (que l’on utilisait uniquement comme revêtement).
1964 = document intitulé « recommandation pour le dimensionnement des chaussées autoroute et des chaussées à trafic lourds). Base de la méthode, inspiré de ce qui est fait aux USA (facteurs d’équivalence pour les charges et prise en compte de la rigidité des matériaux). Coefficient d’équivalence des épaisseurs.
Se développe l’idée d’une standardisation des matériaux (afin de limiter leurs variations mécaniques). Guide de 1968, de la direction des routes, d’une série de directive et de recommandations sur la formulation et les propriétés mécaniques minimales à atteindre ainsi que les méthodes de mise en œuvre.
1971 = publication d’un catalogue de structure type de chaussée par la direction des routes. Deux critères sont pris en compte = une valeur de pression limité sur le sol support + allongement dans les couches liées.
Très peu de couches.
Prise en compte du gel en étudiant le gonflement des sols sous l’effet du gel.
Utilisation de l’informatique. 1964 = début de l’utilisation du logiciel Alizé pour vérifier les ordres de grandeurs des valeurs de déformations en traction des couches liés. Nouveau catalogue des structures de chaussées de 1977 avec son utilisation systèmatique.
Méthode de dimensionnement rationnelle et empirique =
Il est tenu compte 1) des effets que le modèle mathématiques ne peut pas prendre en compte du fait de la simplification 2) des biais attaché à la représentativité des essais de laboratoire pour la description des propriétés des matériaux.
Une des caractéristique de la méthode française est d’adapter une démarche de calcul probabiliste = on évalue l’évolution dans le temps de la probabilité de rupture.

## Slide 4: Méthode de dimensionnement des chaussées française
Méthode rationnelle
(semi-empirique)
 possibilité de prise en compte de nouveaux matériaux, de matériaux avec des propriétés améliorées,…

## Slide 6: Méthode de dimensionnement des chaussées française
Utilisation de sections d’essais (1967-1973)
Construction du manège de fatigue en 1980

## Slide 7: Calcul de dimensionnement : pour quelles couches ?

## Slide 8: Les familles de structures de chaussées
Six familles de structures :
Structures souples
Structures bitumineuses épaisses
Structures semi-rigides
Structures rigides (ou en béton)
Structures mixtes
Structures inverses

## Slide 9: Domaine d’utilisation
Chaussée souple : trafic faible à moyen
Chaussée rigide : trafic moyen à fort
Autres : tous trafic

## Slide 10
Les structures de chaussées
Rôle des structures de chaussées
→ Supporter le passage des véhicules sans que le sol support ne présente de déformation significative

## Slide 11: 3 mécanismes d’endommagement structurel sont pris en compte explicitement :
Fissuration par fatigue en flexion-traction des couches d’assise traitées
Déformations permanentes des sols et matériaux non traités par plastification
Chute de portance des sols support sensibles au gel en période de dégel
Flexion-traction
Compression
Principe de dimensionnement

## Slide 12: Paramètres pris en compte dans le dimensionnement
Les paramètres pris en compte pour dimensionner une chaussée sont :
Le trafic
La qualité de la plate forme support
Les caractéristiques des matériaux de chaussées et la qualité de la réalisation
Les conditions climatiques

## Slide 13
Principe du dimensionnement mécanique
Vérification de la capacité portante de la structure à supporter le trafic poids lourds cumulé déterminé pour la durée de dimensionnement
Comparaison entre
  Des grandeurs mécaniques calculées en utilisant un modèle élastique linéaire au passage d’un essieu de référence
  Des valeurs admissibles de ces mêmes grandeurs fonction de la résistance mécanique des matériaux
Objectifs
Grandeurs mécaniques ≤ valeurs admissibles
Itération sur les épaisseurs de matériaux des couches d’assise pour déterminer l’épaisseur minimale à mettre en œuvre conformément aux contraintes technologiques de chantier
La portance du sol support de la chaussée est une donnée du projet → pas de dimensionnement des terrassements

## Slide 14
1- Dimensionnement mécanique
2 critères sont à vérifier :
Critère de résistance à la fatigue des matériaux liés (GB, EME, MTLH, bétons)
st calculée < st admissible ou et calculée < et admissible
(MTLH, bétons) (GB, EME)
Critère de résistance à l’orniérage des matériaux non traités (GNT, sols)
ez calculée < ez admissible
Principe de dimensionnement

## Slide 15
2- Vérification au gel/dégel :
la structure résultant du dimensionnement mécanique convient si :
Indice de gel admissible > Indice de gel référence
Principe de dimensionnement

## Slide 16: Articulation de l’exposé
Principe général du dimensionnement rationnel
Outils nécessaires aux calculs

## Slide 17: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs mécaniques
Utilisation du modèle multi-couches élastique linéaire semi-infini (modèle de Burmister)

## Slide 18: Dimensionnement mécanique
Modèle de Burmister
Calcul élastique
Structure :
- multi-couche élastique linéaire
- interfaces collées ou glissantes
- couches infinies en plan (continues : pas de bords, de joints ni de fissures)
Charges :
- disques circulaires
- chargés par une pression verticale uniforme et statique
 Résultats : champs s et e
st
ez

## Slide 19: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs mécaniques
Utilisation du modèle multi-couches élastique linéaire semi-infini (modèle de Burmister)
Matériaux décrits par un module de rigidité E et un coefficient de Poisson n

## Slide 20: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs mécaniques
Matériaux décrits par un module de rigidité E et un coefficient de Poisson n
Notes: Rappel sur les modules des matériaux = qu’est ce que le module, comment le mesurer. Visco elasticité.

## Slide 21: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs mécaniques
Utilisation du modèle multi-couches élastique linéaire semi-infini (modèle de Burmister)
Matériaux décrits par un module de rigidité E et un coefficient de Poisson n
Charge de référence : demi-essieu à roues jumelées de 65 kN

## Slide 22: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs mécaniques
Utilisation du modèle multi-couches élastique linéaire semi-infini (modèle de Burmister)
Matériaux décrits par un module de rigidité E et un coefficient de Poisson n
Charge de référence : demi-essieu à roues jumelées de 65 kN
Sollicitations calculées là où elles sont les plus fortes :
  Base des couches liées
  Sommet des couches non liées

## Slide 23: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs admissibles
Trois mécanismes d’endommagement associés à trois expressions de sollicitations admissibles
Endommagement par cumul des déformations permanentes des matériaux non traités à travers la déformation verticale notée e z admissible
Endommagement par fatigue des matériaux traités au liant hydrocarboné à travers la déformation horizontale admissible notée e t admissible
Endommagement par fatigue des matériaux traités aux liants hydraulique à travers la contrainte horizontale admissible notée s t admissible

## Slide 24: Dimensionnement mécanique pour les chaussées bitumineuses épaisses
Calculs des grandeurs admissibles

## Slide 25: Dimensionnement mécanique pour les chaussées bitumineuses épaisses
En France : Température équivalente de 15°C
Fatigue du matériau
Rigidité du matériau
Coefficients d’ajustement
Trafic PL

## Slide 26: Exercice d’application 1
Chaussée épaisse.
On se propose de dimensionner une chaussée bitumineuse épaisse comme une voie du réseau non structurant (VRNS), pour une durée de 20 ans. Des études préalables ont indiqué que l’on pouvait s’attendre à un trafic de classe T1, avec un taux d’accroissement arithmétique escompté de 2%.
Le sol support est propre à fournir une plate-forme de type PF2.
En raison du trafic attendu, on retient pour la couche de roulement un béton bitumineux semi-grenu (BBSG3) de 8cm d’épaisseur.
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Quelle est la valeur admissible ?

## Slide 27: Dimensionnement mécanique
Caractérisation des paramètres de fatigue du matériau
Essai de fatigue
log e
log N
e = e6 x (N/106)b
Résultat de l’essai : nbre de cycles à la ’’rupture’’ (conventionnelle) sous le niveau de déformation et
N
50%
Nrupt
: durée de ’’vie’’
du matériau testé
Perte de raideur F/Fo
Conditions usuelles : 10°C – 25Hz
Notes: Expliquer la loi de fatigue, comment l’obtenir
Le principe de l’essai

## Slide 28: Dimensionnement mécanique
Caractérisation des paramètres de fatigue du matériau
e6
logN
log(ead)
106
b
1
Droite ’’moyenne’’ : espérance de vie 50%
*
*

## Slide 29: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Eps6(GB3)= 90 mdef

## Slide 30: Dimensionnement mécanique
Caractérisation des paramètres liés à la rigidité du matériau
Matériaux bitumineux : matériaux visco-élastique (effet du liant hydrocarboné)
Essai de fatigue réalisé à 10°C, 25Hz
En France : Température équivalente de 15°C

## Slide 31: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
(11800)/9000)1/2 = 1,145

## Slide 32: Dimensionnement mécanique
Prise en compte du trafic Poids-lourd
Poids Lourd : véhicule de poids total autorisé en charge > 35 kN (NF P 98-082) - Classe 3 et 4 aux barrières de péage

## Slide 33: Dimensionnement mécanique
Calcul du nombre d’essieux équivalents (NE)
Poids Lourd : véhicule de poids total autorisé en charge > 35 kN (NF P 98-082) - Classe 3 et 4 aux barrières de péage
NPL cumulé du projet sur durée de dimensionnement
Avec d = durée de dimensionnement
t le taux d’accroissement (géométrique ou arithmétique)
TMJA = trafic moyen journalier annuel
Progression arithmétique
Progression géométrique
Si Voie du Réseau Structurant d=30 ans (VRS)
Si Voie du Réseau Non Structurant, d=20 ans (VRNS)

## Slide 34: Exercice d’application 1
On se propose de dimensionner une chaussée bitumineuse épaisse comme une voie du réseau non structurant (VRNS), pour une durée de 20 ans. Des études préalables ont indiqué que l’on pouvait s’attendre à un trafic de classe T1, avec un taux d’accroissement arithmétique escompté de 2%.
= 20 + (20 x (20-1) x 0,02)/2 = 23,8
NPL = 500 x 365 x 23,8 = 4 343 500 poids lourds sur 20 ans

## Slide 35: Dimensionnement mécanique
Calcul du nombre d’essieux équivalents (NE)
Milieu | Chaussées séparées | Part du trafic pris en compte
Rase campagne | 2*2 voies | VL : 90% du trafic PL pour le sens considéré VR 10% du trafic PL pour le sens considéré
 | 2*3 voies | VL : 80% du trafic PL pour le sens considéré VM 20% du trafic PL pour le sens considéré VR : 0% du trafic PL pour le sens considéré
Péri-urbain | 2*2 voies | À définir au cas par cas
 | 2*3 voies | VL : 65% du trafic PL pour le sens considéré VM 30% du trafic PL pour le sens considéré VR : 5% du trafic PL pour le sens considéré
Valeurs indicatives pouvant être ajustées
Ex : interdiction de doubler pour les PL → 100% PL sur VL

## Slide 36: Dimensionnement mécanique
Calcul du nombre d’essieux équivalents (NE)
Poids Lourd : véhicule de poids total autorisé en charge > 35 kN (NF P 98-082) - Classe 3 et 4 aux barrières de péage
En France, l’essieu de référence est l’essieu isolé à roues jumelées de 130 kN (13 tonnes).

## Slide 37: Dimensionnement mécanique
Calcul du nombre d’essieux équivalents (NE)
Poids Lourd : véhicule de poids total autorisé en charge > 35 kN (NF P 98-082) - Classe 3 et 4 aux barrières de péage
*
CAM : Coefficient d’Agressivité Moyen
=
NPL cumulé du projet sur durée de dimensionnement
NE cumulé du projet sur durée de dimensionnement = NPL x CAM
Progression arithmétique
Progression géométrique

## Slide 38: Dimensionnement mécanique
Calcul du nombre d’essieux équivalents (NE)
Caractérisation du trafic PL – calcul du CAM
Silhouette de PL – T2S3, T2S2,…
Poids sur les essieux variable en fonction du chargement
Valeurs indicatives pouvant être calculées (NP P98-082)
Type de structure | Type de réseau | 
 | VRS | VRNS
GNT/GNT – sols supports | 1,0 | 1,0
Bitumineuse | 0,8 | 0,5
Semi-rigide | 1,3 | 0,8
Rigide (béton) | 1,3 | 0,8
Mixte | 1,2 | 0,8
Inverse | 0,8 | 0,5

## Slide 39: Exercice d’application 1
Type de structure | Type de réseau | 
 | VRS | VRNS
GNT/GNT – sols supports | 1,0 | 1,0
Bitumineuse | 0,8 | 0,5
Semi-rigide | 1,3 | 0,8
Rigide (béton) | 1,3 | 0,8
Mixte | 1,2 | 0,8
Inverse | 0,8 | 0,5
On se propose de dimensionner une chaussée bitumineuse épaisse comme une voie du réseau non structurant (VRNS), pour une durée de 20 ans. Des études préalables ont indiqué que l’on pouvait s’attendre à un trafic de classe T1, avec un taux d’accroissement arithmétique escompté de 2%.
NE = NPL x CAM = 4 343 500 x 0,5 = 2 171 500

## Slide 40: Prise en compte du sol support
  ks : coefficient d’ajustement lié à la portance du sol
  Prise en compte des hétérogénéités du sol

## Slide 41: Exercice d’application 1
Le sol support est propre à fournir une plate-forme de type PF2.
Ks = 1/1,1

## Slide 42: Prise en compte des matériaux bitumineux
  kc : coefficient lié au calage du matériau
  Écart entre le comportement réel de la structure et le modèle de calcul
  Valeurs : 1,3 pour GB – 1 pour EME

## Slide 43: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Kc : 1,3 pour GB

## Slide 44: Approche probabiliste
La variabilité des paramètres : une réalité
Une structure de chaussée est un prototype réalisé en place, dont plusieurs paramètres varient continûment, affectant le comportement de la chaussée dans le temps :
L’épaisseur des couches de chaussée réalisées sur chantier (variable selon méthodes d’exécution et qualité des travaux)
Le comportement à la fatigue des matériaux traités (cf dispersion des résultats d’essai de fatigue sur éprouvette laboratoire)
Les paramètres d’environnement : occurrence et sévérité des périodes de gel, précipitations météorologiques (pluies, neige) : portance de la plate-forme support variable
Le trafic, dont la composition et la croissance varient au cours de la durée de vie de la chaussée de façon imprévisible

## Slide 45: Approche probabiliste
Réponse : une approche probabiliste
A la durée de dimensionnement p retenue est associée une probabilité de rupture de la chaussée appelée le « risque de calcul » notée r, dont la valeur est fixée par le maître d’ouvrage.
Le risque r adopté pour le dimensionnement de la chaussée sur une période de x années est la probabilité qu’apparaissent au cours de ces x années des désordres qui impliqueraient des travaux de renforcement assimilables à une reconstruction de la chaussée, en l’absence de toute intervention d’entretien structurel dans l’intervalle.

## Slide 46: Approche probabiliste
Formulation du caractère probabiliste
On formule l’hypothèse suivante :
« Les phénomènes décrits sont supposés suivre des lois normales indépendantes. »
→ à cette variable de risque r est associée une valeur de la variable centrée réduite notée u.
On corrige la courbe de fatigue (moyenne) pour les matériaux liés par un coefficient kr (pour risque)
avec
Avec :
u : valeur de la variable aléatoire attachée au risque r du MO
b : valeur de la pente de la droite de fatigue du matériau
d : écart type combinant dispersion sur épaisseur et à la fatigue
SN : écart-type sur log(nb de cycle)
Sh : écart-type sur l’épaisseur de la couche de matériaux
c : coefficient associant De à Dh (m-1) (c=2m-1)

## Slide 47: Dimensionnement mécanique
Valeurs de risque usuelles – norme NF P 98-086

## Slide 48: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Le risque r = 5%

## Slide 49: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Pour un r = 5% on obtient u = -1,645

## Slide 50: Dimensionnement mécanique
Calcul de Sh, dispersion sur les épaisseurs (en mètres)
si h ≤ 0.10 m
si 0.10 m < h < 0.15 m
si h ≥ 0.15 m
Avec h=épaisseur totale des couches d’enrobés

## Slide 51: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
si h ≤ 0.10 m
si 0.10 m < h < 0.15 m
si h ≥ 0.15 m
Avec h=épaisseur totale des couches d’enrobés
Sans certitude, on peut imaginer que l’épaisseur totale de couche de bitume (couche de roulement comprise) sera supérieure à 15 cm
A vérifier à priori sur le catalogue (voir cours suivant)

## Slide 52: Dimensionnement mécanique
Valeurs des paramètres des matériaux

## Slide 53: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
SN = 0,3 et -1/b = 5 donc b= -0,2

## Slide 54: Exercice d’application 1
La seule inconnue du problème demeure donc l’épaisseur de la (ou des) couche(s) de grave bitume de classe 3 (GB3).
Le coefficient c est égal à 2 m-1
SN = 0,3
b = -0,2
Sh = 0,025 m
u = -1,645
d = 0,39
kr = 0,744

## Slide 55: Exercice d’application 1
Chaussée épaisse.
Quelle est la valeur admissible ?
et,ad = 90 x 1,145 x (2,17175)-0,2 x 0,744 x (1/1,1) x 1,3 = 77,59 mdef

## Slide 56: Dimensionnement mécanique pour les chaussées souples
Calcul de la déformation verticale admissible
Avec b=-0.222
Et A=12 000 si NE > 250 000
Ou A=16 000 si NE < 250 000

## Slide 57: Calculs de dimensionnement
Le dimensionnement porte sur la seule couche de fondation. Celle-ci est subdivisée en couche de 0.25m d’épaisseur maximale à partir de la plate-forme.
Un module de rigidité est affecté à chaque sous-couche, croissant de la plate-forme vers la couche de base. L’équation suivante indique la progression des modules.
Dans le cas d’une GNT de type 1 (module 600 MPa), k=3.
Dans le cas d’une GNT de type 2 (module 400 MPa), k=2.5
Dans le cas d’une GNT de type 3 (module 200 MPa), k=2

## Slide 58: Exercice d’application 2
Chaussée souple.
On demande de procéder au dimensionnement d’une chaussée devant supporter pendant 15 années un trafic faible de valeur MJA = 35PL/jour/sens.
Le taux d’accroissement géométrique est évalué à t=4%.
Le sol support est caractérisé par sa portance de type PF2. Il n’est pas prévu de traitement particulier de ce support.
Le corps granulaire de la chaussée sera constitué d’une grave non traitée de catégorie 1 en couche de base comme en couche de fondation.
Calculer la valeur admissible.
EpsZ, adm = A (NE)-0.222

## Slide 59: Exercice d’application 2
Chaussée souple.
On demande de procéder au dimensionnement d’une chaussée devant supporter pendant 15 années un trafic faible de valeur MJA = 35PL/jour/sens.
Le taux d’accroissement géométrique est évalué à t=4%.
Calcul de NE
MJA = 35
d = 15 ans
t= 0,04
= ((1+0,04)15 – 1) / 0,04 = 20,02359
NPL = 35 x 365 x 20,02359 = 255 839
CAM = 0,5 chaussée GNT, trafic T5
NE = 255 839 x 0,5 = 127 919

## Slide 60: Exercice d’application 2
Chaussée souple.
On demande de procéder au dimensionnement d’une chaussée devant supporter pendant 15 années un trafic faible de valeur MJA = 35PL/jour/sens.
Le taux d’accroissement géométrique est évalué à t=4%.
Calcul de NE
NE = 127 919
Avec b=-0.222
Et A=12 000 si NE > 250 000
Ou A=16 000 si NE < 250 000
ez,adm = 16000 x (127 919)-0,222 = 1176 mdef

## Slide 61: Dimensionnement mécanique pour les chaussées rigides
Calcul de la contrainte en extension admissible

## Slide 62: Dimensionnement mécanique
Coefficient d’ajustement
  ks : coefficient d’ajustement lié à la portance du sol ou du module de la couche sous jacente à la couche de matériau lié correspondant
  Prise en compte des hétérogénéités du sol
  Valeurs : 1/1,2 pour PF1 - 1/1,1 pour PF2 – 1 pour PF > PF3
  kc : coefficient lié au calage du matériau
  Écart entre le comportement réel de la structure et le modèle de calcul
  Valeurs : 1,4 pour GC
  kd : coefficient de discontinuité
  Coefficient pour les matériaux traités au liant hydraulique/béton
  Majoration de la contrainte calculée en milieu de dalle / modèle continu
  kr : coefficient de risque
  Intègre les dispersions sur l’essai de fatigue (SN) et les dispersions sur les épaisseurs (Sh)

## Slide 63: Valeurs du coefficient kd coefficient de discontinuité

## Slide 64: Valeurs des paramètres pour les graves traitées aux liants hydrauliques et béton compactés routiers

## Slide 65: Valeurs des paramètres pour les béton de ciment

## Slide 66: Valeur de Sh pour les bétons de ciment

## Slide 67: Exercice d’application 3
Chaussée rigide
On étudie la possibilité d’apporter une structure en béton sur un itinéraire autoroutier pouvant supporter un trafic de 1000 PL/jour/sens. Le taux de croissance géométrique attendu est de 4% par an pour le trafic. La durée de calcul retenue est de 30 ans.
La plate-forme est de type PF1.
On retient en couche de fondation un béton de ciment de classe 3 (BC3) dont l’épaisseur est fixée à 15cm.
Quelle est la valeur admissible ?

## Slide 68: Dimensionnement mécanique
Calculs des grandeurs admissibles

## Slide 69: Dimensionnement mécanique
la structure (épaisseur des couches, nature des matériaux) convient si :
st calculée  st admissible MTLH, bétons et calculée  et admissible matériaux bitumineux
et
e z calculée < ez admissible GNT, sols
Modélisation théorique de la chaussée
Modélisation théorique
Lois expérimentales fatigue et orniérage
Principe de dimensionnement
Optimisation des épaisseurs de la structure pour que ecalculée < eadmissible, mais pas trop!

## Slide 70: Dimensionnement mécanique : résumé
Modèle
Sol
Matériaux
Climat
q
t
qéq
Trafic
e t,cal
h
log e t,adm
log N
h solution