## Slide 1: MÉCANIQUE DES Composites
Steven Le Corre,
Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes
Département TEM – option EXECOT
Département MAT – option MAPI Composites

## Slide 2: Plan du cours
Généralités sur les composites
  Introduction
  Résines / Fibres
Mécanique des composites
  Rôle de la fraction de renfort sur les propriétés mécaniques
  Comportement mécanique anisotrope
  Plaques Stratifiées
  Critères de dimensionnement
  Thermoélasticité

## Slide 3: Introduction
Qu’est-ce qu’un composite ?
  « composite » signifie constitué de 2 ou plusieurs parties différentes … en pratique : sens plus restrictif.
  Assemblage de deux matériaux de natures différentes, se complétant et permettant de former un matériau dont les « performances » sont espérées supérieures à celle des composants pris séparément.

## Slide 4: Introduction
Qu’est-ce qu’un composite ?
  1 (ou plusieurs) phase(s) discontinue(s) répartie(s) dans une phase continue = matrice.
  La phase discontinue est habituellement dure avec des propriétés mécaniques supérieures à celles de la matrice = renfort.
  exception : polymères renforcés élastomères, amélioration du comportement aux chocs.

## Slide 5: Introduction
Aperçu chronologique
Bois, composite naturel
Torchis :
terre+paille
Béton armé :
béton+acier
CMO
fibres de verre, de carbone
CMC
CMM
Nano-composites
Bio-composites

## Slide 6: Introduction
Quelques données industrielles
  Aéronautique : intérêt majeur
  Ferroviaire et Automobile : utilisation encore modeste
  Eolien : quantités énormes.
Objectif : Allègement des véhicules, des structures

## Slide 7: Introduction
Relations microstructure – propriétés
  Les propriétés macroscopiques (mécaniques, thermiques, électriques, …) d’un composite dépendent de 3 facteurs :
  Nature et propriétés des constituants
  Géométrie et distribution du renfort :
    Forme, Taille (notion d’échelle)
    Concentration : paramètre essentiel (Fraction de renfort)
    Disposition spatiale : homogénéité des propriétés (rupture des zones pauvres en renfort)
    Orientation : conditionne l’anisotropie, selon la forme du renfort
  Nature et propriétés de l’interface matrice-renfort
    Une bonne adhésion/cohérence est essentielle

## Slide 8: Introduction
Classification des composites
Selon la forme du renfort
  Composites à particules
    Renfort sous forme plutôt sphérique (pas/peu de direction privilégiée)
    Objectifs :
      Augmentation de certaines propriétés des matériaux ou des matrices (rigidité, résistance, tenue en température, résistance à l’abrasion, …)
      Réduction des coûts : charges inertes qui ne diminuent pas les caractéristiques du matériau
    Exemples
      Cermets (métal/céramique) : outils de coupe à vitesse élevée
      Elastomère dans matrice polymère fragile (résilience, fatigue) : diminution de la sensibilité à la fissuration

## Slide 9: Introduction
Classification des composites
Selon la forme du renfort
  Composites à fibres
    Fibres continues (haute teneur en fibres, fortes propriétés mécaniques, coût élevé)
    Fibres discontinues (teneur max en fibre <30%, moins bonnes propriétés, mais plus grande facilité de mise en œuvre (grande diffusion) : fibres coupées, fibres courtes
    Facilité de moduler les propriétés via l’orientation, la teneur en fibres
    Sujet principal de ce cours

## Slide 10: Introduction
Classification des composites
Selon la nature des constituants
  CMO - Composites à matrice organique (résine+charges) avec :
    Fibres minérales: verre, carbone, …
    Fibres organiques: Kevlar, polyamide, lin, chanvre, …
    Fibres métalliques: bore, aluminium, …
  CMM - Composites à matrice métallique (alliages d’aluminium, de magnésium, de titane) avec :
    Fibres minérales: carbone, carbure de silicium (SiC)
    Fibres métalliques: bore
    Fibres métallo-minérales: bore revêtu de SiC (BorSiC)

## Slide 11: Introduction
Classification des composites
Selon la nature des constituants
  CMC - Composites à matrice céramique avec :
    Fibres métalliques: bore
    Particules métalliques: cermets
    Particules minérales: carbure, nitrure, etc …
  Domaines d’utilisation
    T < 300°C : CMO
    300°C < T < 600°C : CMM
    T < 1000°C : CMC

## Slide 12: Caractéristiques mécaniques
Courbe de traction
Contrainte nominale
Allongement conventionnel

## Slide 13: Caractéristiques mécaniques
Correction de la contrainte
différence très sensible dès 5% de déformation

## Slide 14: Caractéristiques mécaniques
Rigidité : E, module d’Young (GPa)
Résistance maximale : Rm (MPa)
Ductilité : A%, allongement à rupture
Limite d’élasticité : Re ou se
Limite d’élasticité conventionnelle : Re,02

## Slide 15: Propriétés spécifiques
Pourquoi des composites ?
Caractéristiques mécaniques spécifiques (voir exemples)
F
Caractéristiques : E, r
Géométrie : L, S
Cahier des charges :
Allongement minimum
Masse minimum

## Slide 16: Propriétés spécifiques
Objectif : maximiser E/r, le module d’élasticité spécifique
Classification des matériaux par propriétés spécifiques : Diagrammes d’Ashby

## Slide 19: Propriétés spécifiques
Caractéristiques mécaniques spécifiques
Matériaux massifs
Matériaux sous forme de fibres
Propriétés spécifiques limitées : présence de défauts
Forme fibreuse : moins de défauts d’élaboration, nette amélioration des propriétés spécifiques
 Fort potentiel d’utilisation au sein d’un matériau

## Slide 20: Les Résines
Rôles :
  cohésion des fibres, maintien dans la configuration souhaitée
  Transfert des sollicitations mécaniques
  Protection contre l’environnement extérieur
Caractéristiques
  Assez déformables
  Bonne compatibilité avec les fibres (adhésion)
  Masse volumique faible pour préserver des caractéristiques mécaniques élevées

## Slide 21: Les Résines
Nature:
  Polymères modifiés par différents adjuvants et additifs ayant différentes fonctions (agents de démoulage, stabilisants, pigments
Thermodurcissables (TD)
  Polymère réticulé, stable en température
  Propriétés mécaniques assez élevées
  Relative lenteur de la réaction de réticulation
  Exemples courants :
    polyesters, résines phénoliques (bakélite), Epoxydes

## Slide 22: Les Résines
Thermoplastiques (TP)
  Faible coût, mais propriétés thermo-dépendantes
  Utilisation à température assez basse (NB: le PEEK peut travailler jusqu’à 300°C)
  Recyclabilité meilleure
  Soudage possible
  Facilité de mise en forme à chaud
  Exemples courants
    PE, PP, PA : très classique
    PEEK, PEKK : domaine high-tech (aéronautique)

## Slide 23
Propriétés mécaniques : thermodurcissables

## Slide 24
Propriétés mécaniques : thermoplastiques

## Slide 25
Propriétés mécaniques : thermoplastiques

## Slide 26: Les Principales fibres
Fibres de verre
  Verre massif : caractère fragile
  Sous forme de fibres : bonnes caractéristiques mécaniques (Rm élevé)
  Composition :
    Silice, alumine, chaux, magnésie, oxyde de bore : produits peu coûteux
  Elaboration aisée
   rapport performance/prix intéressant

## Slide 27: Les Principales fibres
Fibres de verre : Elaboration
    Filières en Pt-Rd, orifices D=2mm
    Fusion à 1250°c
    Etirage à forte vitesse et refroidissement (D=5 à 15µm)
Etirage mécanique ou silionne

## Slide 28: Les Principales fibres
Fibres de verre : Elaboration
    Etirage pneumatique ou verranne
    Fibres discontinues de 5 à 80 mm
    Aspect pelucheux

## Slide 29: Les Principales fibres
Fibres de carbone
  le graphite
    Liaison entre plans cristallins faibles
    Liaisons entre atomes d’un même plan très fortes (les plus fortes connues !)
    Bonne conduction thermique et électrique
Graphène = 1 plan de graphite

## Slide 30: Les Principales fibres
Fibres de carbone
  Propriétés exceptionnelles
    Module d’Young théorique : 1200 GPa (6 x acier)
    Contrainte à rupture : 20 000 Mpa !!!!
    Beaucoup de recherches, mais jusqu’ici on atteint
    E =650 GPa et Rm=4000MPa (déjà excellent)
Graphène = 1 plan de graphite

## Slide 31: Les Principales fibres
Fibres de carbone
  Elaboration à partir de fibres acryliques (polymère précurseur, orienté et réticulé)
  Polyacrylonitrile (PAN) : crylor, courtelle,dralon, dorlon, …
  Principe : décomposition thermique sans fusion des fibres
    Graphitation préservant la structure initiale des fibres

## Slide 32: Les Principales fibres
Fibres propriétés
 Carbone : intérêt dans la recherche de hautes propriétés spécifiques