## Slide 1: Composites S. Le Corre
Renforcement mécanique par des fibres

## Slide 2: Fractions volumiques et massiques
Un des facteurs les plus importants du comportement
Modèles mécaniques décrits en termes de fraction volumique
Fraction massique facile à mesurer lors de l’élaboration

## Slide 3: Fractions volumiques et massiques
Expressions utiles
  Fractions volumiques
  Fractions massiques
  Masse volumique du composite
  Relations
NB : relations non linéaires

## Slide 4: Fractions volumiques et massiques
Présence de porosités
  Différence entre densité théorique et densité mesurée expérimentalement
  Fraction volumique de porosités :
  Conséquences de la porosité:
    Chute des propriétés mécaniques
    Augmentation de la sensibilité à l’environnement extérieur (absorption d’humdité, produits chimiques, …)
  Bonne qualité :

## Slide 5: Caractéristiques mécaniques
Rigidité : E, module d’Young (GPa)
Résistance maximale : Rm (MPa)
Ductilité : A%, allongement à rupture
Limite d’élasticité : Re ou se
Limite d’élasticité conventionnelle : Re,02

## Slide 6: Effet du taux de renfort
Cas unidirectionnel

## Slide 7: Effet du taux de renfort
Cas unidirectionnel : fraction de fibres minimale

## Slide 8: Effet du taux de renfort
Fibres courtes

## Slide 9: Effet du taux de renfort
Fibres courtes

## Slide 10: Effet de l’orientation
UD: matrice époxy (Em=2.5 GPa), fibres de verre (Ef=68GPa), Vf=0.5.
Résistance en traction

## Slide 11: Effet de l’orientation
Direction transverse
  Loi des mélanges
  Modèles plus avancés (Jacquet et al., 2000)

## Slide 12: Effet de l’orientation
Direction transverse

## Slide 13: Effet de l’orientation
Direction transverse