## Slide 2
Cours détecteurs

## Slide 3: Diffusion de la lumière
Qu’est ce que la diffusion de la lumière ?
Wyatt courtesy
Quand une radiation électromagnétique rencontre de la matière, la plus grande partie de la radiation continue dans la direction originelle mais une petite fraction de cette radiation est diffusée dans toutes les directions.
Faisceau incident
Lumière diffusée
On voit le faisceau laser grâce au mouvement Brownien des particules (Einstein)
Dépend de la taille des particules
Dépend de la nature du liquide
Diffusion faible dans l’eau, forte dans le toluène

## Slide 4: Diffusion de la lumière
La Lumière et ses propriétés
La lumière est une onde oscillatoire composé d’un champ électrique et d’un champ magnétique.
I  E 2
Intensité:
Polarisation: direction
des oscillations du champ électrique.
Wyatt courtesy

## Slide 5: Diffusion de la lumière
Comment la Lumière est diffusée ?
Quand la lumière interagit avec la matière, il y alors
une polarisation des charges .
L’oscillation des charges irradie de la
lumière.
Comment la charge “bouge” et par conséquent combien de lumière est irradiée, dépend de la polarisabilité de la matière.
Wyatt courtesy

## Slide 6: Diffusion de la lumière
Indice de Réfraction n
La polarisabilité de la matière est directement relié à son indice de réfraction n.
L’indice de réfraction est une mesure de la
vitesse de la lumière dans la matière.
e.g., vitesse de la lumière
Pour des solutés, la polarisabilité est exprimée comme le dn/dc (specific refractive index increment)
n
 vvide
liquide
v
diffusée
 
 
dc
I 
dn  dn 2
Ediffusée  dc
Wyatt courtesy

## Slide 7
BSA
1 mg/ml
BSA
2 mg/ml
BSA
3 mg/ml
ΔLS = R(θ) ~ C
Mise en place des l’équation : la concentration
Wyatt courtesy

## Slide 8
ΔLS = R(θ) ~ M
Mise en place des l’équation : la Masse molaire
Wyatt courtesy
Héparine 30kDa
Héparine 50kDa
Héparine 100kDa

## Slide 9: Diffusion de la lumière
Mise en place des équations : un bécher …
On voit le faisceau laser grâce au mouvement
Brownien des particules (Einstein).
Dépend de la nature du liquide:
Diffusion faible dans l’eau, forte dans le toluène.
Lorsqu’on ajoute de plus en plus d’un composé: la
quantité de lumière diffusée augmente.
Proportionnel à la concentration.
Lorsque pour une concentration on regarde des échantillons de masse molaire croissante: la quantité de lumière diffusée augmente.
Proportionnel à la masse molaire.
ΔLS = R(θ) ~ C x M
scattered
 
dc
 dn 2
I  Mc
Wyatt courtesy

## Slide 10: Diffusion de la lumière
Comment la diffusion de la lumière permet de mesurer M ?
incohérente:
 E 2  2 E 2
2
2
Itotale  E
Principe 1
La quantité de lumière diffusée est directement proportionnelle au
produit de la masse molaire du polymère et de sa concentration.
𝐼 𝜃
scattered ∝ 𝑀𝑐
𝑑𝑛
Page 10
𝑑𝑐
2
cohérente:
2 2
Itotale  E  E  4 E2
Wyatt courtesy

## Slide 11: Diffusion de la lumière
Diffusion Isotropique
Polarisation
Laser
Détecteur
Pour des particules de taille négligeable par rapport à la longueur d’onde de la lumière incidente, ( <10 nm pour l = 690 nm), la quantité de lumière diffusée pour chaque angle est la même (dans le plan perpendiculaire à la polarisation).
Wyatt courtesy

## Slide 12: Diffusion de la lumière
Dépendance angulaire et Facteur de forme
Grosses molécules D >/20
Diffusion Anisotropique
Petites molécules D < /20
Diffusion Isotropique
Wyatt courtesy

## Slide 13
P(θ): fonction de la dépendance angulaire
P(θ)
1
Déphasage
0,8
θ
P(θ) = 1- □ x (sin2(θ/2)xRg2)
La mesure de la dépendance angulaire permet de déterminer la taille: Rg.
Ondes en phase
pour θ =0
Wyatt courtesy

## Slide 14: Diffusion de la lumière
Dépendence angulaire de la diffusion de la lumière
Les interférences intramoléculaires amènent à une diminution de l’intensité de la lumière diffusée lorsque l’angle de diffusion augmente.
Principe 2
La variation angulaire de la lumière diffusée est directement liée à la
taille de la molécule.
Détecteur à 0° Lumière diffusée: en phase
scattered
P 
dc
 
 
 dn 2
I    Mc
Détecteur à Ɵ°
lumière diffusée: déphasée La somme est inférieure
Wyatt courtesy

## Slide 15: Diffusion de la lumière
Equation de la Diffusion Statique de la lumière
Iscattered  R(θ) = K* x C x M x P(θ) [1- 2A2 CM P(θ)]
K*c 1
R() = MwP() + 2A2c
Où
2
2 2 4
K* = 4p (dn/dc) n0 / (NAl0 )
n0 est l’indice de réfraction du solvant.
c est la concentration en soluté (g/ml).
R(q) est la fraction de lumière diffusée en excès par le soluté par rapport à la
lumière diffusée par le solvent divisé par l’intensité de lumière incidente.
NA est le nombre d’Avogodro.
l0 est la longueur d’onde de la lumière incidente.
dn/dc est l’incrément d’indice de réfraction, qui décrit comment varie l’indice de
réfraction en fonction de la concentration en soluté.
Mw est la masse molaire en poids.
P(Ө) est le facteur de forme: donne Rg
A2 est le second coefficient du viriel révélateur des intéractions solvant-soluté (négligeable en milieux dilué)
Wyatt courtesy

## Slide 16: Diffusion de la lumière
En pratique
(Multi-Angle Laser Light Scattering ou MALS)
Laser

Photodiodes
Diffusion angle 0°
45°
135°
90°
Wyatt courtesy

## Slide 17: Diffusion de la lumière
Debye Plot et Equation
Interception donne 1/Mw
Pente donne <rg2>
sin2(/2)
K*c
R()
Graphe de Debye
En conditions chromatographiques:
R(Ө) = P(Ө)K*. M . C
Wyatt courtesy

## Slide 18: Diffusion statique de la lumière
Analyse des données aquises en Ligne
Faire un fit des données des différents angles pour obtenir M et rg.
Evaluer la qualité du fit en utilisant le graphique de Debye.
Wyatt courtesy

## Slide 19: Diffusion de la lumière
Choisir un formalisme: Zimm, Debye, Berry, ou Random Coil pour un 18 angles
Formalisme | Ordonnées (y) | Gamme/applications
Zimm | K c R  | 10 to 100 nm Globalement linéaire
Berry | K c R  | 100 to 200 nm A la place du Zimm plot
Debye | R  K c | Large gamme de taille. L’ordre du fit est généralement plus grand
Random Coil | R  K c | Fait l’hypothèse d’une conformation “Random coil”
Wyatt courtesy

## Slide 20: Diffusion de la lumière
Diffusion Dynamique / Statique de la lumière
Diffusion Statique de la lumière multiangles (MALS):
Intensité totale
Masse molaire absolue et Rayon de giration (rms)
Diffusion Dynamique de la lumière 1 angle (DLS/QELS/PCS):
Fluctuations
Coefficients de Diffusion (Rayon Hydrodynamiques)
Wyatt courtesy

## Slide 21: Diffusion de la lumière
Que mesure-t-on avec la diffusion de la lumière? Informations différentes et complémentaires
Diffusion statique de la lumière multiangles (MALS):
Masses Molaires Absolues
provenant de l’intensité de
lumière diffusée à l’angle zéro.
Rayons de gyration absolus (Rg ou RMS) provenant de la dépendance angulaire de
l’intensité de lumière diffusée.
Diffusion dynamique de la lumière 1 angle (DLS/QELS):
Coefficients de Diffusion
provenant des fluctuations de
l’intensité de la lumière diffusée.
Rayon hydrodynamique (Rh) par l’équation de Stokes-Einstein (rayon de la sphère équivalente)
Wyatt courtesy

## Slide 22: Rayons
Rh et dimensions moléculaires – Exemples
Rh
Rh
Rh
2
H O
2
H2O
+
+
H2O
+
H2O
+
+ H O
Wyatt courtesy

## Slide 23: Rayons
Interpretation du Rg (Rayon de Gyration)
(= Root Mean Square Radius (RMS))
Sphère creuse:
Sphère pleine:
 a2
r 2
g
5
r 2
g
 3 a2
M
r m
 i i
g
r 2

2
Wyatt courtesy

## Slide 24: Rh et Rg : Conformation des molécules
 1.4
g
rh
r
 
 0.77
rh
  rg
3-arm star polymer
Sphère pleine
Rg et Rh: des informations complémentaires qui permettent d’en savoir plus sur la structure de la molécule: sphère creuse, sphère compact, pelotte statistique, branché…
Wyatt courtesy

## Slide 25: Rh et Rg : Conformation des molécules
Fractionnement de liposomes
Couplage avec MALS : conformation
Sphère creuse vs sphère pleine (Rg/Rh plus faible)
Facteur de structure   RG/RH

## Slide 26
Conformation
Batonnet (slope = 1)
Coil
(slope near 0.5-0.6)
Sphère (slope = 1/3)
log
rg
log M
Le graphique de log rg vs. log M et la pente, permettent de determiner la conformation moléculaire.

## Slide 27
Mise en évidence du taux de branchement
10
100
1x10 5
1x10 7
RMS Radius (nm)
1x10 6
Molar Mass (g/mol)
RMS Radius vs. Molar Mass
Graphe rayon de gyration versus masse molaire d’un PS linéaire et d’un PS branché.

## Slide 28: Diffusion de la lumière
Mesures absolues de masses molaires (MM) et de tailles sans référence à des standards de calibration et sans hypothèses sur la conformation des molécules: valeurs vraies.
La masse molaire est déterminée en solution, de façon non destructive (=> collection), l’agrégation et les interactions entre protéines peuvent être étudiées.
La technique fonctionne en ligne couplée à la SEC ou FFF. Des mesures en batch (microcuvette) ou en injection directe (=> second coefficient du viriel) peuvent être réalisées.
Plus de confiance et de robustesse que dans les techniques de calibration classique, très simple d’utilisation.
Pourquoi la diffusion statique de la lumière en ligne?
Wyatt courtesy

## Slide 29: Appareils
Systèmes commerciaux
CONSENXUS
(Allemagne)
POSTNOVA (Allemagne)
Waters/Wyatt (USA)

## Slide 30: Réfractomètre
Réfractomètre  Ci

## Slide 31: Réfractomètre
dn/dc
dn/dc varie selon :
Composition chimique
Solvant
Mw

Molécule | dn/dc | solvant
Amidon | 0.146 | eau
Amidon | 0.066 | DMSO
Protéines | 0.185 | eau
Polystyrène | 0.18-0.19 | THF
Polystyrène | 0.08-0.11 | toluène